MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL)

LOCAL: RUA MANOEL ALEGRIA, RUA BARÃO DE RIFAINA, RUA CANDIDO TEIXEIRA, RUA BENTO SEBASTIÃO, RUA DIVINO ROBERTO GONÇALVES E RUA FLORIANO PEIXOTO

MUNICÍPIO: RIFAINA - SP

ART: 28027230190893424

ESPECIFICAÇÕES para execução de obra de infraestrutura urbana - Recapeamento Asfáltico (sobre pavimento existente) em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nas Ruas listadas abaixo, dos Bairros Jardim Alzira e Centro, no Município de Rifaina:

- APRESENTAÇÃO

Trata-se de serviços de mão de obra, fornecimento de material e equipamentos para as seguintes Ruas.

A obra a ser executada é essencialmente de recapeamento e compreende o segmento listado abaixo:

Rua / Trecho                                                                                               Área (m2)

Rua Manoel Alegria                                                                                     462,55

Trecho 01 - compreendido entre a Rua Carlos Vedovato e Rua Barão de Rifaina.

Rua Barão de Rifaina                                                                                   631,00

Trecho 02 - compreendido entre a Rua Candido Teixeira e Rua Manoel Alegria.

Rua Candido Teixeira                                                                                  688,02

Trecho 03 - compreendido entre a Avenida Antonio Floriano Leme e Rua Coronel Pereira Cassiano.

Rua Candido Teixeira                                                                                  515,47

Trecho 04 - compreendido entre a Rua Coronel Pereira Cassiano e Rua Padre César Gardini.

Rua Bento Sebastião                                                                                    493,64

Trecho 05 - compreendido entre a Rua Natalino Coimbra e Rua Divino Roberto Gonçalves.

Rua Bento Sebastião                                                                                    505,84

Trecho 06 - compreendido entre a Rua Divino Roberto Gonçalves e Rua Joaquim Alves da Silva.

Rua Divino Roberto Gonçalves                                                                  786,04

Trecho 07 - compreendido entre a Avenida João Camilo Gomes e Rua João Souza dos Santos.

Rua Divino Roberto Gonçalves                                                                 575,44

Trecho 08 - compreendido entre a Rua João Souza dos Santos e Rua Laércio Masson.

Rua Floriano Peixoto                                                                                  861,72

Trecho 09 - compreendido entre a Rua Rui Barbosa e Rua José Francisco da Silveira.

A obra projetada totaliza  5.519,72 metros quadrados de área e objetiva recapear o pavimento existente com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), visando proporcionar um maior conforto, segurança e fluidez ao tráfego usuário.

2- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q.

2.1- DESCRIÇÃO DAS OBRAS

A obra compreende a rua retro citada, que será constituída com largura média de leito, em ruas que apresentam imperfeições e buracos, faltando para a execução dos serviços a imprimação asfáltica, a regularização e pavimentação com CBUQ.

2.2- SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

O serviços a serem executados podem ser resumidos em: Imprimação da pavimentação existente e o recapeamento asfáltico com CBUQ.

2.3- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Os serviços de recapeamento asfáltico consistem:

- varrição e limpeza da pista;

- regularização de buracos e imperfeições na pista;

- pintura de ligação (imprimação); e

- execução de camada asfáltica em CBUQ.

3- SERVIÇOS PRELIMINARES

Toda a superfície deverá ser previamente limpa, estar completamente livre de materiais granulares possivelmente soltos, a superfície deverá ser regularizada com CBUQ quando necessário.

4- IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

A Imprimadura Betuminosa Ligante, consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga do material betuminoso, e na realização, com mão de obra e equipamento adequados, de todas as operações construtivas, necessárias à execução da pintura, após a regularização da superfície quando necessário.

4.1- MATERIAL

Deverá ser de alta viscosidade na temperatura de aplicação e de cura suficientemente rápida, a fim de adquirir à superfície e à camada de pavimento a ser executada sobre ela.

Serão empregados como Materiais Betuminosos a emulsão RR-1C e CAP - 50 70.

4.2- EXECUÇÃO

Sobre a camada estabilizada e imprimada o material deverá ser distribuído e aplicado com espargidora de asfalto, dotada ou não de barra. No caso de mangueira dotada de bico apropriado, deve-se tomar o devido cuidado para se obter uma imprimação homogenia. Antes de se iniciar a distribuição do material, deverá ser providenciada a limpeza da superfície, removendo todo e qualquer material estranho; a aplicação do material não poderá ser executada com condições atmosféricas desfavoráveis.

5- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ

O concreto betuminoso a ser utilizado deverá ser uma mistura do agregado mineral graduado de graúdo a fino e betume, realizada a quente em usina.

5.1- MATERIAL

Os materiais que compõem o concreto betuminoso serão os constantes das normas do DER. Para a situação da via em questão será aplicada uma única camada de 3,0cm de espessura com acabadora autopropulsionada, com mecanismo apropriado para conforma-la aos alinhamentos, perfil e seção transversal da pista e também com lâmina vibratória para um pré adensamento da mistura. Deverá a acabadora operar independentemente do veículo que estiver descarregando.

Enquanto durar a descarga, o veículo transportador deverá ficar em contato permanente com a acabadora, sem que sejam usados freios para manter tal contato. A vibro acabadora deverá deslocar-se  a uma velocidade, dentro da faixa indicada por seu fabricante, que permita a distribuição da mistura de maneira contínua e uniforme, reduzidos ao mínimo o número e o tempo das paradas.

5.2- COMPACTAÇÃO

Logo após a distribuição da mistura betuminosa (CBUQ) na pista, será iniciada a rolagem com rolo de pneus com baixa pressão a qual será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando pressões mais elevadas. O acabamento final da superfície será feito com rolos tipo Tandem.

Data:  17 / 07 / 2019

__________________                           __________________________

Hugo César Lourenço                          Kelson Robert da Silva Floriano

Prefeito Municipal                                Engenheiro Civil - CREA: 5061583500

ART nº 28027230190893424