### MEMORIAL DESCRITIVO – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

OBRA / SERVIÇO: INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL)
MUNICÍPIO: RIFAINA – SP
CNPJ: 45.318.995/0001-71

#### 1. APRESENTAÇÃO

Trata-se de serviços de mão de obra, fornecimento de material e equipamentos para execução de recapeamento asfáltico com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nas seguintes vias públicas do município de Rifaina/SP:

#### 2. VIAS PÚBLICAS ATENDIDAS

- Rua José Pereira Guimarães – Bairro Centro

  - Trecho entre Rua José Francisco da Silveira e Rua José Matheus

  - Área total: 858,81 m²

- Rua João Souza dos Santos – Bairro Jardim Alzira

  - Trecho entre Rua Carlos Vedovato e Rua Barão de Rifaina

  - Área total: 403,80 m²

- Rua José Matheus – Bairro Vila Olímpia

  - Trechos entre Rua João Souza dos Santos, Rua Cândido Teixeira e Rua Orlando Pereira

  - Área total: 638,20 m²

- Rua João Batista dos Santos – Bairro Conj. Habitacional Olavo Pereira

  - Trechos entre Rua Antônio Batista de Faria e Concreteira Concremix

  - Área total: 106,86 m²

- Rua Coronel Pereira Cassiano – Bairro Centro

  - Trechos entre Rua Antônio Floriano Leme, Rua João Souza dos Santos e Rua Cândido Teixeira

  - Área total: 1.125,15 m²

- Rua Coronel Pereira Cassiano – Bairro Centro

  - Trecho 01: entre Rua  Cândido Teixeira e Rua João Souza dos Santos.

  - Trecho 02: entre Rua Orlando Pereira e Rua João Souza dos Santos.

  - Comprimentos: 58,16 m e 65,39 m

  - Trecho 01:

  - Comprimento : 58,16m

  - Largura : 9,00 m (A largura da rua é variavel de acordo com o geográfia existente)

  - Total Trecho 01 : 511,18 m²

  - Trecho 02:

  - Comprimento : 65,39 m

  - Largura : 9,00 m (A largura da rua é variavel de acordo com o geográfia existente)

  - Total Trecho 02 : 558,09 m²

  - Largura: 9,00 m (ambos os trechos)

  - Área total: 1.069,27 m² (Retirado do Software Autodesk Revit)

#### 3. TOTAL DA INTERVENÇÃO

A obra contempla o total de 4.201,84 m² de recapeamento asfáltico em vias públicas, proporcionando melhorias no tráfego, na segurança e no conforto dos usuários.

#### 4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.1 – SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

- Varrição e limpeza da pista

- Imprimação com emulsão asfáltica (RR-1C ou CAP 50/70)

- Aplicação de CBUQ com espessura de 3,0 cm

- Compactação com rolo Tandem e rolo pneumático

4.2 – MATERIAIS:

- Emulsão asfáltica RR-1C e CAP 50/70

- Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), conforme normas do DER-SP

- Agregados minerais graduados

#### 5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços obedecerão rigorosamente às normas técnicas e boas práticas da engenharia. A aplicação será feita com espargidoras e acabadoras autopropelidas, com vibroacabamento e compactação posterior com rolo pneumático e rolo Tandem, garantindo resistência e acabamento adequados.

#### 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta intervenção é parte do compromisso da Prefeitura Municipal de Rifaina com a melhoria da infraestrutura urbana e visa promover mais qualidade de vida à população, segurança no tráfego e durabilidade no pavimento.

Rifaina - SP, 11 de agosto de 2025

_________________________
Eduardo Barroso
Engenheiro Civil – CREA-SP 5070428990

_________________________
Wilson Alves da Silva Junior
Prefeito Municipal